ПАРАМЕТРЫ И ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ ЛУННОЙ ПЫЛИ
НА ЭЛЕМЕНТЫ КОСМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ

Методические рекомендации для обзора литературы и формирования базы исходных данных

Подготовлено на основе схемы моделирования, приложенных обзоров и дополнительного поиска по современной литературе

2026

# 1. Назначение документа

Цель документа — сформировать единый перечень параметров и исходных данных, которые необходимо извлекать из научной и технической литературы для построения взаимосвязанной модели: источники пыли → силовые поля и электризация → транспорт → контакт частицы с поверхностью → накопление пыли и повреждений → изменение электрических, тепловых и оптических свойств оборудования.

Основной принцип работы с литературой: для каждого параметра следует фиксировать не только численное значение, но также условия измерения, диапазон применимости, неопределённость, материал, размерную фракцию и способ получения данных. Если публикация содержит распределение, в базу следует заносить распределение, а не только среднее значение.

# 2. Приоритетность исходных данных

| Категория | Смысл | Рекомендация |
| --- | --- | --- |
| A — критически необходимые | Без этих параметров невозможно корректно задать базовые сценарии и граничные условия. | Получить до начала полномасштабной расчётной кампании. |
| B — уточняемые | Могут быть заданы диапазоном и уточняться в sensitivity analysis. | Найти диапазоны и вероятностные законы; при отсутствии данных — сформировать DATA GAP. |
| C — условно необходимые | Вводятся, если оценка порядка величины показывает существенный вклад. | Сначала выполнить screening-оценку значимости. |

Рисунок 1 — Структурная схема модели воздействия лунной пыли на космический аппарат (предоставлена в исходных материалах).

# 3. Матрица параметров и исходных данных

Таблица ниже предназначена как чек-лист для обзора литературы. В графе «Что извлекать» указана минимальная информация, которая должна попадать в общую базу исходных данных.

| Блок модели | Параметр / исходные данные | Что извлекать из литературы | Единицы / форма данных | Приоритет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0. Сценарий миссии | Координаты района эксплуатации | Широта, долгота, абсолютная/локальная высота, тип местности: mare/highland/polar | градусы, м | A |
| 0. Сценарий миссии | Рельеф | Уклоны, кратеры, шероховатость местности, характерные пространственные масштабы | DEM; м; градусы | A |
| 0. Сценарий миссии | Освещённость | Солнечный зенитный угол, азимут, интервалы свет/тень, длительность дня/ночи | функция времени | A |
| 0. Сценарий миссии | Температурный режим | T_reg(t), T_KA(t), экстремумы, скорости изменения, градиенты | K; K/с | A |
| 0. Сценарий миссии | Лунная гравитация | Локальное g; при необходимости зависимость от высоты | м/с² | A |
| 0. Сценарий миссии | Ориентация КА | Ориентация панелей и поверхностей относительно реголита, Солнца и источников пыли | углы / матрица ориентации | A |
| 0. Сценарий миссии | Операционные события | Посадка, взлёт, движение ровера, бурение, раскрытие, очистка; длительность и повторяемость | timeline / duty cycle | A |
| 0/3/4. Среда | Плотность электронов и ионов | n_e, n_i: номинал, диапазоны, временные вариации | м⁻³ | A |
| 0/3/4. Среда | Температура плазмы | T_e, T_i; желательно энергетические распределения | eV | A |
| 0/3/4. Среда | Состав ионов | Доли H+, He2+ и других компонентов | % / number fraction | B |
| 0/3/4. Среда | Скорость солнечного ветра | Номинальная и экстремальная скорость | км/с | A |
| 0/3/4. Среда | Потоки электронов/ионов | j_e, j_i или дифференциальные энергетические потоки | A/м²; м⁻²с⁻¹eV⁻¹ | A |
| 0/3/4. Среда | Геомагнитный хвост | Плазменные параметры при прохождении Луны через magnetotail | распределения / сценарии | A |
| 0/3/4. Среда | Солнечные события | Quiet/nominal/storm, SEP/CME, статистика и длительность | сценарии / функции времени | B |
| 0/3/4. Излучение | Спектр UV/EUV | Спектральная плотность потока, а не только интегральное значение | W·м⁻²·нм⁻¹ | A |
| 0/3/4. Излучение | Геометрия облучения | Угол падения и зависимость фотоэмиссии от solar zenith angle | градусы | A |
| 0/3/4. Излучение | Изменчивость излучения | Солнечный цикл, вспышки, сценарии экстремумов | функция времени | B |
| 1. Источники пыли | Размерное распределение | f(d); D10/D50/D90 или параметры lognormal/power law; отдельно по числу и массе | нм–мм; PDF | A |
| 1. Источники пыли | Массовое распределение | f(m), связь масса–размер–форма | кг; PDF | A |
| 1. Источники пыли | Поток частиц | Φ(d,h,t), номинал и вариабельность | м⁻²с⁻¹ | A |
| 1. Источники пыли | Концентрация | n(d,h,t), зависимость от высоты и источника | м⁻³ | A |
| 1. Источники пыли | Скорость | f(v¦d,h,source), хвосты распределения | м/с | A |
| 1. Источники пыли | Направление движения | Угловое распределение и азимут, cone angle | sr / градусы | A |
| 1. Источники пыли | Метеорные потоки | Geminids и др.; коэффициент роста облака относительно фона | функция времени | B |
| 1. Электростатический подъём | Скорость отрыва | f(v0¦d,q,material) | м/с | A |
| 1. Электростатический подъём | Условие отрыва | F_E > F_adh + F_g; варианты моделей и критические поля | Н; В/м | A |
| 1. Электростатический подъём | Высота левитации | h_max(d,q,E,illumination) | м | B |
| 1. Микрометеоритные выбросы | Поток первичных ударников | F_imp(m,v,Ω,t) | м⁻²с⁻¹ | A |
| 1. Микрометеоритные выбросы | Скорость первичных частиц | Полное распределение, не только максимум | км/с | A |
| 1. Микрометеоритные выбросы | Ejecta yield | Отношение массы вторичного выброса к массе ударника | безразмерный | A |
| 1. Микрометеоритные выбросы | Размер вторичных частиц | PSD ejecta; зависимость от энергии и грунта | PDF | A |
| 1. Микрометеоритные выбросы | Скорость ejecta | f(v¦d,impact conditions) | м/с | A |
| 1. Микрометеоритные выбросы | Угол ejecta | Распределение относительно нормали | градусы / PDF | B |
| 1. Антропогенная пыль | Параметры двигателя | Тяга, расход, состав газа, температура, давление, Mach | SI | A |
| 1. Антропогенная пыль | Высота сопла | Nozzle–surface distance во времени | м | A |
| 1. Антропогенная пыль | Газодинамика струи | ρ_g, u_g, T_g, p_g у поверхности | поля SI | A |
| 1. Антропогенная пыль | PSD поднятой струёй пыли | f(d) именно для plume ejecta | мкм; PDF | A |
| 1. Антропогенная пыль | Скорости plume ejecta | f(v,d,r) | м/с | A |
| 1. Антропогенная пыль | Расход поднятого реголита | ṁ_dust(t) | кг/с | A |
| 1. Антропогенная пыль | Ровер / колёса | Скорость, нагрузка, геометрия колеса, slip ratio, расход выброса | SI | B |
| 1. Антропогенная пыль | Бурение / грунтозабор | Частота, глубина, геометрия инструмента, расход выброса | SI | B |
| 2. Пыль: минералогия | Минеральные фазы | Анортит, пироксены, оливин, ильменит, стекло и др.; по районам | wt.% / vol.% | A |
| 2. Пыль: минералогия | Химический состав | SiO2, Al2O3, FeO, MgO, CaO, TiO2 и др. | wt.% | A |
| 2. Пыль: минералогия | Стекло | Доля и состав impact glass | % | B |
| 2. Пыль: минералогия | Агглютинаты | Доля, характерный размер, морфология | % / мкм | A |
| 2. Пыль: минералогия | Нанофазное Fe | Содержание npFe0 и распределение | wt.% | B |
| 2. Пыль: минералогия | Зрелость грунта | Индекс зрелости / exposure history | индекс | B |
| 2. Пыль: геометрия | Эквивалентный диаметр | d_eq и его распределение | м / PDF | A |
| 2. Пыль: геометрия | Aspect ratio | L/W, распределение | безразмерный | A |
| 2. Пыль: геометрия | Сферичность | ψ и метод расчёта | 0–1 | A |
| 2. Пыль: геометрия | Остроугольность | Количественный angularity index | индекс | A |
| 2. Пыль: геометрия | Пористость частицы | Intra-particle porosity | % | B |
| 2. Пыль: геометрия | Фрактальная размерность | Для агрегатов и развитой поверхности | безразмерный | B |
| 2. Пыль: геометрия | Удельная поверхность | BET или эквивалентный показатель | м²/г | A |
| 2. Пыль: геометрия | Микрорельеф поверхности | SEM/AFM; asperity statistics | изображения + статистика | A |
| 2. Пыль: механика | Плотность | ρ_p по фазам и агрегатам | кг/м³ | A |
| 2. Пыль: механика | Модуль Юнга | E_p | ГПа | A |
| 2. Пыль: механика | Коэффициент Пуассона | ν_p | — | A |
| 2. Пыль: механика | Твёрдость | H_p | ГПа | A |
| 2. Пыль: механика | Прочность | Tensile/compressive strength | МПа | B |
| 2. Пыль: механика | Трещиностойкость | K_IC | МПа·м^0.5 | B |
| 2. Пыль: механика | Коэффициент реституции | e(v,d,material,surface) | — | A |
| 2. Пыль: механика | Коэффициенты трения | μ_s, μ_k, μ_r | — | A |
| 2. Пыль: теплофизика | Теплоёмкость | c_p(T) | Дж·кг⁻¹·К⁻¹ | B |
| 2. Пыль: теплофизика | Теплопроводность | k(T) | Вт·м⁻¹·К⁻¹ | B |
| 2. Пыль: теплофизика | Оптические/тепловые коэффициенты | Emissivity, absorptivity | — | B |
| 2/4. Электрофизика пыли | Диэлектрическая проницаемость | ε_r по фазам, температуре, частоте | — | A |
| 2/4. Электрофизика пыли | Электропроводность | σ(T), surface/bulk | См/м | A |
| 2/4. Электрофизика пыли | Удельное сопротивление | Volume/surface resistivity | Ом·м / Ом/□ | A |
| 2/4. Электрофизика пыли | Работа выхода | W_f по фазам и симулянтам | эВ | A |
| 2/4. Электрофизика пыли | Photoelectron yield | Y_ph(λ,d,M,T,θ) | e⁻/photon | A |
| 2/4. Электрофизика пыли | Secondary electron yield | δ(E,θ,M) | e⁻/e⁻ | A |
| 2/4. Электрофизика пыли | Заряд пылинки | q(d,t), знак и распределение | Кл / e | A |
| 2/4. Электрофизика пыли | Потенциал частицы | φ_d | В | A |
| 2/4. Электрофизика пыли | Время зарядки | τ_q и зависимость от размера/среды | с | A |
| 3. Поля сил | Электрическое поле | E(x,y,z,t), локальные градиенты и переходы свет/тень | В/м | A |
| 3. Поля сил | Потенциал реголита | V_s(t,θ,environment) | В | A |
| 3. Поля сил | Потенциал КА | V_KA по участкам поверхности | В | A |
| 3. Поля сил | Дифференциальное заряжение | ΔV между элементами, изоляторами и корпусом | В | A |
| 3. Поля сил | Магнитное поле | B, если screening qvB показывает значимость | Тл | C |
| 3. Поля сил | Radiation pressure | Для субмикронной фракции | Н | C |
| 4. Изменение заряда | Токи зарядки | I_e, I_i, I_ph, I_SEE, I_tribo, I_leak как функции q и среды | А / частица | A |
| 4. Изменение заряда | Параметры фотоэмиссии | Спектральная работа выхода и квантовый выход | эВ; e⁻/photon | A |
| 4. Изменение заряда | Параметры плазменной коллекции | Энергетические распределения и токи электронов/ионов | eV; А | A |
| 4. Изменение заряда | Трибоэлектризация | Δq за контакт и зависимость от пары материалов | Кл/contact | B |
| 5. Монте-Карло | Совместные распределения | p(d,v,q,θ,M ¦ source,scenario) | многомерная PDF | A |
| 5. Монте-Карло | Корреляции | Размер–скорость, размер–заряд, материал–плотность и др. | correlation/covariance | A |
| 5. Монте-Карло | Временная статистика | Stationary/non-stationary source rates | PDF / time series | A |
| 5. Монте-Карло | Редкие события | High-energy/high-flux tails, квантили | квантили / return period | B |
| 6. Контакт | Поверхностная энергия | γ_p, γ_s | Дж/м² | A |
| 6. Контакт | Работа адгезии | W_ps для конкретной пары пыль–поверхность | Дж/м² | A |
| 6. Контакт | Постоянная Гамакера | A_H | Дж | A |
| 6. Контакт | Межповерхностное расстояние | D_0 | нм | B |
| 6. Контакт | Параметры JKR/DMT | E*, R*, Tabor parameter | SI | A |
| 6. Контакт | Адгезионная сила | F_adh(d,R_q,V,T,UV) | Н | A |
| 6. Контакт | Шероховатость поверхности | R_a, R_q, R_z и PSD шероховатости | нм–мкм | A |
| 6. Контакт | Asperity statistics | Радиус и плотность микронеровностей | м; м⁻² | A |
| 6. Контакт | Contact potential difference | ΔV_c | В | A |
| 6. Контакт | Tribocharging | Δq за контакт | Кл/contact | B |
| 6. Удар/эрозия | Impact velocity | v, полное распределение | м/с | A |
| 6. Удар/эрозия | Impact angle | θ от нормали | градусы | A |
| 6. Удар/эрозия | Геометрия кратера | d_c, h_c, V_c | нм–мм | A |
| 6. Удар/эрозия | Sputtering/erosion yield | Масса или атомы, удалённые за удар | безразмерный / кг | A |
| 6. Удар/эрозия | Фрагментация | Daughter-size distribution | PDF | B |
| 6. Удар/эрозия | Распределение энергии | Rebound / heat / defects / fracture | доли | B |
| 6. Удар/эрозия | Wear coefficient | K_w и закон износа | — | A |
| 6. Удар/эрозия | Порог повреждения | E_th, v_th | эВ; м/с | A |
| 7. Накопление | Вероятность прилипания | S(d,v,θ,q,T,M_s) | 0–1 | A |
| 7. Накопление | Вероятность отскока | P_r | 0–1 | A |
| 7. Накопление | Вероятность вторичного подъёма | P_res | 0–1 | A |
| 7. Накопление | Поверхностная концентрация | N_A(t) | м⁻² | A |
| 7. Накопление | Массовая нагрузка | Σ(t) | кг/м²; мг/см² | A |
| 7. Накопление | Доля покрытия | C_A | % | A |
| 7. Накопление | Эквивалентная толщина слоя | h_d | мкм | A |
| 7. Накопление | PSD осевшей пыли | Распределение после селективного осаждения | PDF | A |
| 8. Свойства поверхности | Поверхностная проводимость | До/после запыления | См/□ | A |
| 8. Свойства поверхности | Поверхностный потенциал | До/после запыления | В | A |
| 8. Свойства поверхности | Эффективная диэлектрическая проницаемость | Dust layer + substrate | — | B |
| 8. Свойства поверхности | Оптическое пропускание | T(λ,Σ,d) | % / spectrum | A |
| 8. Свойства поверхности | Отражение | R(λ,Σ,d) | % / spectrum | A |
| 8. Свойства поверхности | Поглощение / излучение | α, ε до/после запыления | — | A |
| 8. Свойства поверхности | BRDF / scattering | Рассеяние загрязнённой поверхности | sr⁻¹ | B |
| 8. Свойства поверхности | Тепловое сопротивление слоя | R_th(Σ,d) | м²·К/Вт | A |
| 8. Свойства поверхности | Шероховатость после эрозии | R_a, R_q, R_z | мкм | A |
| 8. Свойства поверхности | Плотность дефектов/трещин | После бомбардировки | м⁻² | B |

# 4. Рекомендуемое содержание первых трёх обзорных работ

## Обзор 1. Внешние воздействующие факторы и эксплуатационные сценарии

Результат: набор сценариев S_k и временных граничных условий.

T(t), освещённость и UV/EUV;

n_e, n_i, T_e, T_i и плазменные потоки;

E и V для day/night/terminator/magnetotail;

естественный пылевой фон и метеорные потоки;

посадочная струя, ровер, бурение, другие операции, создающие пыль.

## Обзор 2. Взаимодействие пыли с материалами, покрытиями, оптикой и узлами

Результат: база пар «пыль–поверхность» и параметров контакта/повреждения.

γ, A_H, E, ν, H, K_IC, R_q;

μ, e, W_adh, F_adh;

sticking/rebound laws;

erosion/crater/wear laws;

оптическая, тепловая и электрическая деградация от пыли.

## Обзор 3. Состав, морфология и физические свойства лунной пыли

Результат: статистическая модель частицы ξ.

минералогия и оксидный состав;

d, m, ρ, shape, angularity, BET area, porosity;

E, ν, H и параметры разрушения;

ε_r, σ, W_f, Y_ph, δ(E);

npFe0, магнитные свойства, агглютинаты и зрелость грунта.

# 5. Специальная карточка параметров электризации

Из обзора необходимо получать не только конечный заряд пылинки, но исходные составляющие токового баланса:

dq/dt = Iₑ(q) + Iᵢ(q) + Iₚₕ(q) + ISEE(q) + Itribo(q) − Ileak(q)

Для фотоэмиссии: Yph = Yph(λ, d, material, T, θsun).

Для вторичной электронной эмиссии: δ = δ(Ee, θ, material).

Для плазменной коллекции: энергетические распределения электронов и ионов, а не только средние температуры.

Лунную ночь следует задавать отдельным отрицательно заряженным режимом, а не q = 0.

# 6. Специальная карточка адгезии и контакта

Для блока 6 необходимо собирать данные, позволяющие строить как минимум три взаимодополняющих уровня модели: ван-дер-ваальсову, JKR/DMT и электростатическую.

FvdW = F(AH, R, D, Rq)

FJKR/DMT = F(E*, R*, Wadh)

Fel = F(qp, Vs, ε, geometry)

Поэтому любое опубликованное значение адгезионной силы следует заносить вместе с диаметром частицы, материалом, шероховатостью, давлением, температурой, UV on/off, методом измерения и указанием, использовался реальный лунный материал или симулянт.

# 7. Дополнительные параметры для солнечных панелей и оптики

T(λ, Σ, d) — спектральное пропускание после запыления;

R(λ, Σ, d) — отражение/рассеяние;

Pmax(Σ), Isc(Σ) — деградация электрических характеристик солнечного элемента;

Rq(Derosion) и T(λ, Derosion) — необратимое абразивное повреждение;

остаточное загрязнение после очистки;

для EDS: напряжение, частота, фазировка, энергия цикла, эффективность очистки как функция d, q и Σ, прозрачность электродов, ресурс циклов.

Важно раздельно описывать два механизма потери эффективности: (1) обратимое/частично обратимое запыление и (2) необратимую эрозию защитного стекла, покрытия или оптической поверхности.

# 8. Единая карточка извлечения данных из статьи

| Поле базы | Содержание |
| --- | --- |
| parameter_id | Единое машинное имя параметра, например dust.surface_energy или ejecta.velocity |
| symbol | Обозначение в модели |
| value | Число, массив или функция |
| distribution | Mean/std, min/max, PDF, fitted law |
| units | SI + исходные единицы публикации |
| independent_variables | d, T, v, θ, λ и другие независимые переменные |
| material_particle | Apollo/Luna/Chang’e material, конкретная фаза или simulant |
| material_surface | Al, SiO2, Kapton, coating и т. п. |
| size_fraction | Точный диапазон размеров частиц |
| environment | Vacuum/air, pressure, UV on/off, plasma parameters |
| temperature | Температура испытания |
| measurement_method | SEM, AFM, centrifuge, dust gun, PEA и т. п. |
| uncertainty | σ, CI, systematic error |
| sample_size | N |
| lunar_region | Mare/highland/polar/site |
| source_type | Apollo sample / Luna / Chang’e / simulant / model |
| citation | DOI/URL |
| model_block | 0–8 |
| quality_grade | Direct measurement / derived / assumed / simulation |
| notes | Ограничения применимости, замечания |

# 9. Критический минимум к вехе «база исходных данных»

f(d, M, ρ, shape) лунной пыли;

f(v, θ | d, source) для естественной, микрометеоритной и антропогенной пыли;

Φ(d,v,t) или ṁdust для основных источников;

nₑ, nᵢ, Tₑ, Tᵢ и спектр UV/EUV;

Vs, E(x,t), q(d,t) для day/night/terminator/magnetotail;

Wf, Yph, δ(E), εr, σ;

γ, AH, E, ν, Rq, μ, e для каждой пары «пыль–поверхность»;

S(d,v,θ,q,T) и Prebound;

erosion/cratering laws;

T(λ,Σ), R(λ,Σ), α, ε для оптики и солнечных панелей;

thermal/electrical degradation versus deposited mass;

критерии отказа и допустимые уровни загрязнения/повреждения.

Если параметр отсутствует в доступной литературе, это должно фиксироваться как DATA GAP, а не заменяться неявным предположением. Такие пробелы автоматически формируют перечень необходимых наземных экспериментов и задач на верификацию модели.

# 10. Правила оценки качества литературных данных

Не смешивать реальные образцы Apollo/Luna/Chang’e и симулянты без отдельного признака source_type.

Не смешивать определения «dust <20 μm», «dust <100 μm» и другие фракции; сохранять исходное определение размера из статьи.

Приоритет отдавать первичным экспериментальным данным, затем validated models, затем оценкам/предположениям.

Отдельно сохранять условия вакуума, UV, плазмы и температуры — адгезия и электризация чувствительны к среде.

Для Монте-Карло сохранять совместные распределения и корреляции, а не независимые одномерные средние.

Каждое используемое модельное число должно иметь источник, диапазон и quality_grade.

# 11. Ключевые источники для дальнейшего обзора

Wohl C.J. et al. Lunar Dust Considerations for Vertical Solar Arrays. Volume 1: Lunar Environment and Dust Interactions. NASA/TM-20240003496, 2024. https://ntrs.nasa.gov/citations/20240003496

Horányi M. et al. A permanent, asymmetric dust cloud around the Moon. Nature 522, 324–326 (2015). DOI: 10.1038/nature14479.

Wooden D.H. et al. Evidence for a dynamic nanodust cloud enveloping the Moon. Nature Geoscience 9, 665–668 (2016). DOI: 10.1038/ngeo2779.

Barker D.C. et al. Adhesion of lunar simulant dust to materials under simulated lunar environment conditions. Acta Astronautica 199, 25–36 (2022). DOI: 10.1016/j.actaastro.2022.07.003.

Working with lunar surface materials: Review and analysis of dust mitigation and regolith conveyance technologies. Acta Astronautica 196, 259–274 (2022). DOI: 10.1016/j.actaastro.2022.04.037.

Lunar dust charging by photoelectric emissions. Planetary and Space Science 55, 953–965 (2007). DOI: 10.1016/j.pss.2006.12.007.

Current Lunar dust mitigation techniques and future directions. Acta Astronautica 213, 627–644 (2023). DOI: 10.1016/j.actaastro.2023.09.031.

Приложенные к проекту обзорные материалы: «Материаловедческие аспекты изучения Луны», обзор ИКИ РАН по пылевым частицам, материалы по электризации КА и лунной пыли.